## Slide 1
报告人：龙超 指导老师：吴岱 、胥汉勋
单位： 中国工程物理研究院应用电子学研究所
用于射频电子枪阴极的金刚石薄膜制备、场发射性能及机理研究
2026 .10
Email:lc1146483113@163.com

## Slide 2
Contents
研究背景
研究内容
结果讨论
Research Backgrounds
Research Contents
Results and Discussions
01
02
03
总结展望
Summary and Outlook
04

## Slide 3
1. 研究背景
随着高能物理、紧凑型光源、医疗放疗及工业应用的发展，电子加速器对高性能、高梯度及系统紧凑化提出了更高要求；
IBA Rhodotron工业射频电子加速器
慕尼黑紧凑型光源
螺旋断层放疗系统
Elekta放疗医用直线加速器
面向实际应用，加速器还需兼顾建设成本、设备体积、运行可靠性及维护便利性。发展高梯度加速技术与紧凑型电子源是推动加速器小型化的重要途径。

## Slide 4
1. 研究背景
技术成熟、无需驱动激光，可提供较高束流电流。
反轰电子会导致阴极升温及发射电流波动，影响运行稳定性。
发射相位较宽，可能造成较大能散，影响束流品质。
由激光驱动可获得高亮度、低发射度电子束。
依赖高性能驱动激光及同步系统，增加设备成本和系统复杂度。
部分高量子效率光阴极对真空环境和运行维护要求较高。
面向小型化、紧凑型加速器应用，传统热阴极和光阴极微波电子枪仍面临反轰效应、辅助系统复杂及运行维护成本等方面的挑战。
微波电子枪可在阴极附近提供较高的加速梯度（数十至上百 MV/m），使电子快速获得能量，减轻低能段空间电荷效应引起的发射度增长，有利于产生高亮度电子束。
热阴极微波电子枪
光阴极微波电子枪
场发射阴极可直接利用射频电场驱动电子发射，无需外部加热或驱动激光，具有结构紧凑、系统简化及高重复频率发射的潜力。然而，在射频工况下，同时实现高电流密度、稳定发射和长寿命使用仍面临挑战。而阴极材料的发射性能与长期稳定性，是制约该技术实际应用的关键因素之一。
Notes: 但现有的光阴极及热阴极射频电子枪因存在光热辅助系统复杂、成本高昂等固有问题，难以从根本上满足加速器对小型化的迫切需求。 DGN 为了提高电流、电流密度，但发现不行，为此需在I与E0之间找到平衡点，开展了阵列工作，大晶粒的工作
振荡区（E>V）：波函数振荡，粒子可以自由运动。
势垒区（E<V）：波函数指数衰减，但不为零，产生“隧穿”可能。
透射区（E>V）：衰减后剩余的波振荡即为隧穿成功后的粒子波。
场发射冷阴极可直接利用射频电场驱动电子发射，无需外部加热或驱动激光，具有结构紧凑、系统简化及高重复频率发射的潜力。然而，在高梯度 RF 环境下实现高电流密度、稳定发射和较长使用寿命仍面临挑战。因此，开发适用于微波电子枪的高性能金刚石场发射阴极具有重要研究价值。

## Slide 5
1. 研究背景
冷阴极材料
Spindt-type 阵列
ZrC 针尖阴极
碳纳米管阵列
纳米金刚石薄膜
金刚石阵列
难熔金属：钨、钼、等，如Spindt 阴极
1961
半导体材料：氮化镓、氮化硼，氮化硼、硅
1986
碳纳米材料：碳纳米管、金刚石、类金刚石等
1995
加工难度大，均匀性差
微尖易损坏、污染
良好机械性能、导热率、化学稳定性及负电子亲和势
Notes: 发射材料由以铝为代表 的难熔金属和以硅为代表的半导体 转移到碳纳米管 金刚石以及碳类发射体材料

## Slide 6
1. 研究背景
国内外研究现状
2014年， 欧几里得实验室研究了掺氮超纳米金刚石(N-UNCD)在 1.3 GHz 射频电子枪中的场发射性能， 45–65 MV/m下可实现1–80 mA 的峰值电流（电流密度 0.3–25 mA/cm²）发射，测得束流发射度为15 mmmrad。
(a)
(b)
Appl. Phys. Lett. 2019,105, 203505 (2014).
1.3GHz电子枪实验平台示意图(a)， 场致发射特性曲线(b)
2015年，清华大学李相坤博士设计研制了S波段冷阴极微波电子枪，阴极面宏观电场可达80MV/m。对金刚石薄膜(5.5 mA)和碳纳米管(72 mA)阴极进行了场发射测试。
N-UNCD(c)、CNT(d)场致发射特性曲线
(c)
(d)
李相坤. 场致发射阴极微波电子枪模拟与实验研究[D]. 清华大学, 2015

## Slide 7
1. 研究背景
国内外研究现状
Phys. Rev. Accel. Beams., 24, 123401 (2021)
2021年，密歇根州立大学等机构利用阿贡实验平台，在1.3 GHz 射频电子枪中实现了UNCD阴极约100 MV/m的高梯度运行。在70 MV/m条件下获得了最高300 nC的宏脉冲电荷（约120 mA脉冲电流），并揭示了高电荷密度下的二维空间电荷限制发射行为。
(c)
(d)
(N)UNCD阴极形貌(c)及不同老炼条件下的电荷—场强特性(d)
2019年，阿贡国家实验室等机构开展了(N)UNCD阴极的高功率老炼与可靠性评估。在2.5μs的发射时间内得到了6 mA(42 MV/m)的平均发射电流。
(a)
L波段电子枪实验平台示意图(a)， 场致发射特性曲线(b)
(b)
Phys. Rev. Accel. Beams 22, 123402 (2019)
Notes: 图4展示的是两个实验阶段下，随着阴极所经历的最大老炼场强变化而测量得到的电荷—场强曲线。

## Slide 8
Mo
2. 研究内容
平面型金刚石薄膜阴极
(a)
机械研磨+超声播种
(a)CVD沉积示意图
钼基UNCD薄膜表面随取出后冷却时间长短的变化(c)30 min,(d)60 min,(e)120 min
沉积过程中，钼基底和薄膜在高温（通常>700 ℃）下处于膨胀状态，冷却到室温时，钼的收缩程度远大于金刚石薄膜，导致薄膜受到压缩残余应力。而冷却过程中产生的这种应力可能使薄膜逐渐翘曲甚至剥离。
解决方法: (1)优化冷却速率，避免骤冷导致应力集中；(2)在钼基底上引入中间缓冲层；(3)采用后处理退火以释放应力；（4）减少沉积时间；（5）更换衬底
（f）沉积22 min得到的样品
(a)
(e)
(d)
(f)
热膨胀系数差异
膜基结合力弱
(b)
(c)
(b)金属钼柱

## Slide 9
2. 研究内容
平面型金刚石薄膜阴极
通过系统调控沉积工艺参数以控制形核密度来实现不同晶粒大小的金刚石薄膜制备
引入氮、硼掺杂源对金刚石薄膜进行掺杂改性，赋予其半导体或导电特性
(a)
D
G
D
G
400 nm
400 nm
1 μm
1 μm
1 μm
G
D
高开启场、高击穿场、高场稳定性
发射电流
UNCD
N-UNCD
MCD
BDD
SCD
DGN
平面型薄膜阴极SEM图像

## Slide 10
2. 研究内容
阵列型金刚石阴极
Si
SiN
Diamond
Carbon
conductive
tab
Photoresist
机械研磨
静电吸附
负压吸附
(b)
(c)
(e)
(f)
(g)
(h)
制备流程示意图
(a)
(a)
(b) 刻蚀去胶
(c) KOH腐蚀
(d)
(c) 倒金字塔结构
(e) 阵列模板实物图
(f)、(g) 残缺金字塔微尖
(h) 负压吸附后的硅片表面
×
×
√
预处理：

## Slide 11
2. 研究内容
阵列型金刚石阴极
200 μm
20 μm
1 μm
200 μm
20 μm
1 μm
200 μm
20 μm
1 μm
200 μm
20 μm
2 μm
(a)
(b)
(c)
(d)
A1
打火后的导电银胶
改用双面导电碳胶
组装完成的阵列阴极
5 μm
几何大小
微纳复合结构
开启场
电流密度
截面：总厚度40 μm，微尖高度5 μm
C1
E1
F1
阵列阴极的SEM图像
a = base side length（底边边长）s = spacing（间距）h = height（高度）
a/s/h=8/12/3μm
a/s/h=12/20/4μm
a/s/h=20/40/7μm
a/s/h=20/40/7μm

## Slide 12
2. 研究内容
阵列型金刚石阴极
HSQ
Cd Mask
Electron Beam Lithography，Resist Removal
NLD Plasma Etching
Diamond
Diamond
Diamond
Diamond
(a) 电子束光刻结合NLD物理刻蚀
(b) 曝光后光刻胶脱落
(c) 刻蚀后无图案出现
(a)
(b)
(c)
微米晶、纳米晶、单晶等样品表面粗糙度过大，导致掩膜层无法均匀覆盖甚至发生脱落，进而刻蚀后无法出现设计图案。
对经抛光至表面粗糙度3-5 nm的单晶金刚石进行光刻-刻蚀工艺后，观察到不规则分布的刻蚀坑及副产物沉积现象，推测其成因可能与晶体内部缺陷导致的刻蚀选择性差异相关。
(d)
(d),(e) 刻蚀坑及不明副产物
(e)
(f)
(f) 刻蚀成功的单晶阵列阴极

## Slide 13
3. 结果讨论
S波段冷阴极微波电子枪
实验条件: 频率2.856 GHz，脉宽3-4 μs，重复频率1 Hz；
(c)
(a)
(a) 阴极托
(b) 电子枪实物图
(c) 场发射测试平台示意图
(b)
(c)
测试参数: 宏脉冲峰值电流 I，梯度场强 E，电子束横向束斑。
(d)
(e)
(f)
(g)
(d) 冷却系统，(e)微波功率源
(f)示波器采集的UNCD阴极的波形信号，(g)电流波形

## Slide 14
3. 结果讨论
(c)
平面型阴极场发射性能测试
阴极类型 | 拟合β | 电流Imax (mA) | 电场Emax (MV/m) | 开启场E0 (MV/m)
UNCD | 427 | 3 | 33 | 23
N-UNCD | 981 | 10 | 50 | 17
DGN | 391 | 3 | 31 | 22
MCD | 549 | 204 | 53 | 22
B-MCD | 1384 | 24 | 44 | 18
SCD | 1028 | 9 | 52 | 24
平面型阴极测试结果汇总
平面型薄膜阴极的场发射特性曲线与FN曲线
(a)
(b)
(c)
(d)
N-UNCD场发射电流较UNCD提升3.3倍(3 →10 mA)，开启场强有所降低。DGN薄膜场发射性能与UNCD相当（3mA），但打火最为严重；
MCD展现出最优场发射性能(204mA, 1A/cm2)，开启场强较B-MCD更高。但其最大电流仅有24 mA。SCD场发射能力最弱（9mA），开启场最高（24 MV/m）;
首次测试后，所有样品暴露于大气环境储存，二次测试均观测到发射电流显著衰减（推测为阴极中毒效应所致）。

## Slide 15
3. 结果讨论
(c)
带有微尖阵列的SCD阴极在52 MV/m下发射电流为19 mA，阴极场发射性能较平面型SCD提升111%；
金字塔型阵列阴极的场发射电流随微尖尺寸和周期间距的增大而显著提升。A1、C1、E1和F1的最大发射电流分别为6.7 mA@49 MV/m、13.1 mA@52 MV/m、20.2 mA@50 MV/m和21.6 mA@53 MV/m（提升214%）。
（c）金字塔型阵列阴极的束斑分布
阵列型阴极场发射性能测试
A1束斑呈三角形状，表明发射电子大多源自三角形阵列区域。F1束斑形状也与阵列形状一致。而C1、E1未能表现出对应束斑可能与薄膜的成分分布以及空间电荷影响有关；
(a) 微尖单晶阵列阴极与（b）金字塔阵列阴极的场发射特性
(a)
(b)
(c)
A1
C1
E1
F1

## Slide 16
4. 总结展望
研究结论
1. 通过不同的沉积工艺和掺杂源并结合光刻图案化技术，成功制备了6种平面型金刚石薄膜以及2种阵列金刚石阴极;
2. 场发射测试表明：MCD阴极具有最优场发射性能（204@53MV/m），可满足冷阴极射频电子枪的应用要求（高开启场、高电流密度）。其余平面型阴极发射电流在3-24 mA。阵列型阴极中，发现微尖间距40 μm时空间电荷效应抑制效果最佳，发射电流提升214%（13 → 22 mA）。
3. MCD的进一步测试发现阴极电流分别衰减30%、47%（46 MV/m,2 Hz,3 h），但等离子体刻蚀12min后性能恢复接近100%，证实该处理可逆转性能衰减，推测与金刚石（111）面重构引起的负电子亲和势变化有关。
4. 直流模式下的PeakForce TUNA隧道电流成像揭示电子发射主要位于晶界，支持晶界主导发射机制，但晶面缺陷辅助场增强效应可能是MCD性能优势的主要原因。

## Slide 17
4. 总结展望
未来展望

## Slide 18
4. 总结展望
(c)
未来展望
S波段场发射测试平台
C波段场发射测试平台
进一步完善电子枪的测试参数：逐步增加螺线管、分析磁铁、红外测温窗口等部件，增加发射度、能散、阴极表面温度等参数的测试；

## Slide 19
路漫漫其修远兮，吾将上下而求索
感谢各位老师，请批评指正